REI Pannel 120 (per vani filtro fumi REI)

Sistema collettivo/singolo REI PANNEL in elementi modulari, di sezione interna quadrata/ rettangolare con rivestimento in singolo strato di lastre a base di gesso rinforzato con tessuto di fibra di vetro, incombustibili in classe A1 di reazione al fuoco, avente spessore 15 mm., lastre montate su orditura metallica; idoneo per la realizzazione di sistemi di ventilazione, con sezione minimo 0,10 m2, al servizio di filtri a prova di fumo delimitati da struttura REI definita, conformi al D.M. 30/11/83.

Condotti interni:

• Gamma diametri 300x350 mm. e 350x350 mm.

• Parete in argilla refrattaria ad elevato contenuto di allumina, certificata CE secondo UNI EN 1457 – A1N1.

• Elementi rettilinei alti 500 mm.

• Giunto a bicchiere maschio/femmina.

• Griglia di aerazione.

Lastra esterna e orditura metallica:

• Gesso con rivestimento in fibra di vetro (secondo DIN 18180).

• Spessore parete 15 mm. con densità media 0,85 g./cm3.

• Resistenza alla flessione 7,6 N/mm2 (tensione II alle fibre) e 4,5 N/mm2 (tensione II alle fibre).

• Carico di rottura 700 N.

• Incombustibile in classe A1  (D.M. 10 Marzo 2005).

Il condotto refrattario del Sistema di ventilazione collettivo ramificato/singolo, ha eseguito la prova secondo UNI EN 1363-1/2001con immissione di alta temperatura direttamente all’interno dei condotti, come prescritto dal DM 16/2/07.