SUPER ICS- DOPPIA PARETE SUPERWOOL

Sistema camino marcato CE a doppia parete in acciaio inox SUPER ICS, precoibentato con fibra SUPERWOOL di densità da 96 a 128 Kg/m³ e spessore variabile da 25 a 50 mm.

• Gamma diametri da 80 mm a 700 mm (SUPER ICS 25, con isolamento Superwool, spessore 25 mm)

• Gamma diametri da 350 mm a 700 mm (SUPER ICS 50, con isolamento Superwool, spessore 50 mm)

• Parete interna in acciaio inox AISI 316L (1.4404, secondo UNI EN 10088-1), di spessore 0,5 o 0,6 mm (in funzione dei diametri), avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2 in caso di funzionamento in condensazione (W) e V3 in caso di funzionamento a secco (D). Su richiesta può essere prodotto anche con parete interna di spessore 1 mm

• Parete esterna in acciaio inox AISI 304 (1.4301, secondo UNI EN 10088-1), di spessore variabile tra 0,5 a 0,7 mm (in funzione dei diametri), avente finitura esterna lucida BA

• Isolamento termico in fibra SUPERWOOL (densità da 96 a 128 Kg/m³), di spessore 25 o 50 mm

• Guarnizione di tenuta (per livelli di pressione P1, fino a 200 Pa), conforme alla norma UNI EN 14241

• Fascia stringitubo premontata, ad alta resistenza, con chiusura meccanica a vite